ICS 61.060

Y78

备案号：Q331081.Y78.　　-201X

温岭市鞋革业商会团体标准

T/WLXG

T/WLXG 01—2017

温岭 运动鞋

2017-xx-xx发布

2017-xx-xx实施

温岭市鞋业商会发布

- 前    言

本标准主要技术参数及检验方法主要依据GB/T 15107-2013《旅游鞋》标准制订，其中底墙与帮面剥离强度（合格品）严于GB/T 15107-2013《旅游鞋》标准。

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写》的规定编写。

本标准由联盟标准Q/ 331081LM 7-2014《温岭 运动鞋》变更为团体标准，本标准与Q/ 331081LM 7-2014的主要差异：

--调整了前言；

--增加了一些规范性引用文件的标准年代号；

--增加了衬里和内垫耐摩擦色牢度项目。

本标准由温岭市鞋革业商会提出。

本标准起草单位：温岭市城北鞋类检测有限公司、浙江必克体育用品有限公司、浙江富明星体育用品有限公司、浙江万事龙体育用品有限公司、台州飞鹰鞋业有限公司、温岭市产品质量监督检验所。

本标准主要起草人：金建军、李援平、丁敏富、胡菊友、李定海、袁文新。

本标准的历次版本发布情况：

―――Q/331081LM 7—2011，Q/331081LM 7—2014。

温岭 运动鞋

  - 范围

本标准规定了温岭运动鞋的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于使用天然皮革、人造材料或多种材料混用等做帮面的一般穿用运动鞋（包括旅游鞋、训练鞋、练习鞋、慢跑鞋、健身鞋、散步鞋等）的检验。

本标准不适用于竞技性专业运动鞋和儿童运动鞋。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本是用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 251

GB/T 2703 鞋类 术语

GB/T 3293 中国鞋楦系列

GB/T 3293.1 鞋号（idt ISO 9407:1991）

GB/T 3903.1 鞋类 通用试验方法 耐折性能

GB/T 3903.2 鞋类 通用试验方法 耐磨性能

GB/T 3903.3 鞋类 通用试验方法 剥离强度

GB/T 3903.5 鞋类 整鞋试验方法 感官质量

QB/T 1187  鞋类 检验规则及标志、包装、运输、贮存

QB/T 2224  鞋类 帮面低温耐折性能要求

QB/T 2673 鞋类产品标识

QB/T 2882-2007 鞋类 帮面、衬里和内垫试验方法 摩擦色牢度

QB/T 2886 鞋类 整鞋试验方法 帮底粘合强度

  - 术语和定义

GB/T 2703规定的及以下术语和定义适用于本标准。

    - 主要部位primary  parts

一般情况下为帮面外侧、前部、主跟和包头部位。

    - 次要部位subsidiary parts

一般情况下为帮面内侧、后部。

  - 产品分类

    - 按鞋面材料分为：

a）天然皮革（含头层和剖层皮革）面运动鞋；

b）合成（人造）革面运动鞋；

c）织物面运动鞋；

d）多种材料混用面运动鞋。

    - 按穿用对象分为：男、女运动鞋。

  - 要求

    - 通用要求

      - 鞋号应符合GB/T 3293.1的要求。

      - 鞋楦尺寸应符合GB/T 3293的要求。对声称符合GB/T 3293标准的鞋类产品视为符合本条规定。

注：企业应根据合理应用GB/T 3293标准，否则就不能声称符合此标准，一般情况下，质检机构不承担识别该标准符合性的责任。

      - 标识应符合QB/T 2673的要求。

      - 鞋用材料应符合相应产品标准中合格品及以上要求。

      - 不得出现影响穿用的缺陷。

      - 售后质量判定参见附录A。

    - 感官质量

成品鞋感官质量要符合表1要求，其中序号1-5为主要项目，其余为次要项目。

- 感官质量

| 序号 | 项目 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整体外观 |  | 绷帮端正、平服；内垫平服，对称；鞋内外清洁；无白霜，帮底结合处无开胶；无明显可见缺陷 |
| 2 | 帮面 |  | 皮革、人造革和合成革同双鞋相同部位的色泽（色差半级之内）、厚度、花纹、绒毛粗细基本一致（特殊设计风格除外）；无裂面、裂浆、涂饰层脱落、脱色（色差半级之内），不应有伤残、露帮脚，允许轻微缺陷，无明显松面 织物面色泽基本一致（色差半级之内），不允许有乱纱、跳纱和明显污迹；次要部位允许每只有10mm以下疵点两处。 |
| 3 | 衬里和内垫 |  | 皮革、人造革和合成革同双鞋相同部位的色泽基本一致（色差1级之内）。无裂面、裂浆、涂饰层脱落、脱色（色差半级之内），不应有伤残，允许轻微缺陷。 织物面色泽基本一致（色差1级之内），不允许有乱纱、跳纱和明显污迹；允许每只鞋有10mm以下疵点两处。 |
| 4 | 外底 |  | 表面光洁，同双鞋外底花纹、色泽基本一致（色差1级之内），允许有轻微缺陷 |
| 5 | 同双鞋对应部位 | 前帮长度 | 相差不大于5mm |
|  |  | 后帮高度 | 低帮鞋相差不大于4mm，高帮鞋相差不大于6mm |
|  |  | 鞋底 | 长度相差不大于2.5mm，宽度相差不大于2.0mm，厚度相差不大于0.5mm |
|  |  | 后缝歪斜 | 后缝歪斜相差不大于4mm |
| 6 | 缝线 |  | 线道整齐，针码均匀；底面线松紧一致；主要部位不允许有跳线、重针、断线、翻线、开线；次要部位允许跳线、重针一针，每只鞋不得超过两处。 |
| 7 | 外中底 |  | 同双鞋色泽、软硬、厚度、底墙斜度基本一致；每只鞋切边允许有直径小于2mm气孔三处。 |
| 8 | 装饰件 |  | 装配牢固，基本对称，感官无明显缺陷，无锋利边缘和锐利尖端 |
| 注1：如果同双鞋外底长度允差超过4.0mm，宽度允差超过3.0mm，属于严重缺陷。 注2：如果同双鞋前帮（帮带）长度允差超过4mm，后帮高度（帮带长度）允差超过4mm，属于严重缺陷。 |  |  |  |

    - 物理机械性能要求

      - 底墙与帮面剥离强度

        - 缝制、粘缝运动鞋不测剥离强度。

        - 底墙与帮面剥离强度≥80 N/cm。剥离试验中若材料撕裂胶层未开，不得小于30 N/cm。

      - 成鞋耐折性能

        - 总则：鞋号小于230mm及鞋底屈挠部位厚度超过25mm的不测耐折性能。

        - 试验条件：不割口，连续屈挠4万次。

        - 成鞋耐折性能：折后不得出现裂面；底墙、帮底、鞋底开胶≤5.0mm；折后鞋底出现裂纹不得超过3处，且最长裂纹长度≤5.0mm；鞋底不得出现涂色脱落；有气（液）垫的鞋折后气（液）垫不应出现漏气（液）、瘪塌现象。

      - 外底耐磨性能

耐磨性能指标：磨痕长度≤12mm。

      - 外底与外中底粘合强度

外底与外中底粘合强度≥20 N/cm ，发泡材料撕裂而粘合层不开时≥15 N/cm。

      - 帮面材料低温屈挠指标

- 帮面材料低温屈挠指标：应符合QB/T 2224的要求。

- 5.3.6  衬里和内垫耐摩擦色牢度

- 衬里和内垫摩擦色牢度技术指标：沾色≥2-3级，灰色样卡符合GB/T 251中规定。

  - 试验方法

    - 感官质量按GB/T 3903.5进行。

    - 剥离强度试验按GB/T 3903.3进行检验，刀口宽度10mm。在试验时测量前尖或后跟部位。当前尖、后跟部位无法进行剥离时，改测鞋侧面，如都无法检测时，不做此项目。

    - 耐折性能试验按GB/T 3903.1进行。

    - 外底（直接接触地面）耐磨性能试验按GB/T 3903.2进行，连续磨耗时间20min，外底为单一材料的测符合标准要求的任意部位，外底为两种材料（或两种以上）的测接触地面的着力部位。

    - 外底与外中底粘合强度测试按QB/T 2886进行。

    - 帮面材料低温屈挠性能按QB/T 2224进行，鞋面无法取样时，由厂家材料库抽取相同帮面材料试验。

    - 衬里和内垫耐摩擦色牢度

- 按QB/T 2882-2007中方法A，湿擦50次进行检验。取衬里和内垫材料作为试样。如果没有衬里，帮面与脚的接触面作为衬里进行试验。

  - 检验规则、包装、运输、贮存

检验规则、包装、运输、贮存按QB/T 1187执行。

  - 检验项目及合格判定

- 检验项目应符合表2的规定。

- 检验项目

| 检验项目 | 型式检验项目 | 出厂检验项目 |  | 性能要求 | 试验方法章条编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 全检 | 抽检 |  |  |
| 感官质量 | ● | ● | ─ | 5.3 | 6.1 |
| 成鞋耐折性能 | ● | ─ | ● | 5.4.1 | 6.2 |
| 耐磨性能 | ● | ─ | ● | 5.4.2 | 6.3 |
| 帮底剥离强度 | ● | ─ | ● | 5.4.3 | 6.4 |
| 底墙与帮面剥离强度 | ● | ─ | ● | 5.4.3 | 6.4 |
| 外底和外中底粘合强度 | ● | ─ | ● | 5.4.4 | 6.5 |
| 帮面材料低温屈挠 | ○ | ─ | ○ | 5.4.5 | 6.6 |
| 衬里和内垫耐摩擦色牢度 | ● | ─ | ─ | 5.4.6 | 6.7 |
| 注：●为必检项目，○为选检项目，─为不检项目 |  |  |  |  |  |

  - 判定

通用要求、物理机械性能达到合格品要求，感官质量主要项目符合合格品，次要项目不超过两项不符合合格品要求，则判该双产品为合格品。

通用要求、物理机械性能项目有一项或一项以上不合格，或感观质量中有一项或一项以上主要项目不合格，或超过两项次要项目不合格，或尺寸有严重缺陷项目即判该产品不合格。

（资料性附录）

运动鞋售后服务质量判定

  - 售后服务期限

可由厂商按产品档次确定，并在售后服务规定中明确声明。

  - 质量问题的判定

在售后服务期限内正常穿用情况下，以下问题可判为质量问题：

    - 不符合产品标准中合格品质量要求。

    - 帮面裂、帮脚裂，严重泛硝，明显变色，涂饰层脱落或龟裂。

    - 开线、开胶。

    - 外底或内底断裂或凹凸不平影响穿用。

    - 鞋内不平服影响穿用。

  - 处理方法

可按厂商约定的明示售后服务规定办理，或按销售单位所在地的统一规定办理。