ICS　61.060

Y78

备案号：Q331081.Y78.　 -201x

温岭市企业联盟标准

T/WLXG

T/WLXG 02-2017

鞋类及原辅料

有害物质限量及检测要求

201x-xx-xx　发布

201x-xx-xx　实施

温岭市鞋革业商会 发布

- 前    言

本标准规定了有害物质限量的要求与欧盟禁用有害物质限量要求保持一致。

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写》的规定编写。

本标准由联盟标准Q/ 331081LM 05-2014《鞋类及原辅料　有害物质限量及检测要求》变更为团体标准，本标准与Q/ 331081LM 05-2014的主要差异：

- --调整了一些规范性引用文件；

- --修改有害物质项目“涂层铅”为“总铅（涂层）”，增加了4个项目，修改了某些指标；

- --规范了检验方法描述；

- --调整了附录A的检测项目对应材料表。

本标准主要起草单位：温岭市鞋革业商会。

本标准参与起草单位：浙江卓凌鞋业有限公司、台州宝利特鞋业有限公司、台州市博洋鞋业有限公司、台州泰江鞋业有限公司、浙江台州喜得宝鞋业有限公司、台州浙诺尔鞋业有限公司、台州齐江鞋业有限公司、台州正标鞋业有限公司、台州斯美特鞋业有限公司、台州美丽宝鞋业有限公司、台州朗罗鞋业有限公司、温岭腾飞鞋业有限公司、台州奔奥鞋业有限公司、台州大江鞋业有限公司、温岭市产品质量监督检验所。

本标准起草人：金建军、王江林、万宏康、盛建勇、赵儒良、吴旭、金江兵、徐世福。

本标准所代替标准的历次版本发布情况：

―――Q/331081LM 05-2011，Q/331081LM 05-2014。

鞋类及原辅料　有害物质限量及检测要求

  - 范围

本标准规定了鞋类及原辅材料中涂层铅、总铅、镉、偶氮染料、镍释放量、五氯苯酚、四氯苯酚、三氯苯酚、邻苯基苯酚、六价铬、邻苯二甲酸盐、致癌染料、致敏分散染料、甲醛含量、富马酸二甲酯、多环芳烃、二甲基甲酰胺、烷基酚、烷基酚聚氧乙烯醚、短链氯化石蜡、全氟辛烷磺酸盐和全氟辛酸及其盐、有机锡等有害物质的限量要求、检验方法、判定规则。

本标准适用于温岭市出口欧盟的鞋类及原辅材料。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅是注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2828.1   计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2912.1   纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)

GB/T 18414.1  纺织品 含氯苯酚的测定 第1部分:气相色谱-质谱法

GB/T 18414.2  纺织品 含氯苯酚的测定 第2部分:气相色谱法

GB/T 19719  首饰 镍释放量的测定 光谱法

GB/T 19941  皮革和毛皮 化学试验 甲醛含量的测定

GB/T 20382  纺织品 致癌染料的测定

GB/T 20383  纺织品 致敏性分散染料的测定

GB/T 22807  皮革和毛皮 化学试验 六价铬含量的测定

GB/T 22808  皮革和毛皮 化学试验 五氯苯酚含量的测定

GB/T 26713  鞋类 化学试验方法 富马酸二甲酯(DMF)的测定

GB/T 28485  镀层饰品 镍释放量的测定 磨损和腐蚀模拟法

GB/T 32440  鞋类 鞋类和鞋类部件中存在的限量物质 邻苯二甲酸酯的测定

QB/T 4338   鞋类 化学试验方法 烷基酚聚氧乙烯醚的测定

SN/T 1877.2  塑料原料及其制品中多环芳烃的测定方法

ASTM F963-2011   玩具安全标准消费者安全规范

BS EN 1122-2001   塑料 镉的测定 湿分解法

ISO 14362-1:2017   纺织品 从偶氮着色剂衍化的某些芳族胺的测定方法 从纺织品中萃取或非萃取某些含氮着色剂的方法

ISO 14362-2:2007   纺织物 从偶氮染料中分离出的某些芳族胺的测定方法.通过萃取纤维获得某些偶氮染料的使用的检测

ISO/TS 16179:2012  鞋类 鞋和鞋部件中可能存在的临界物质 鞋材料中有机锡化合物的测定

ISO/TS 16189:2013  鞋类 鞋和鞋部件中可能存在的有毒物质 定量测定鞋材料中二甲基甲酰胺的试验方法

ISO 17234-1:2015   皮革 测定染色皮革中某些偶氮着色剂的化学试验 第1部分:采自偶氮着色剂的某些芳香胺的测定

ISO 17234-2:2011   皮革 化学试验 染色皮革中某些偶氮色剂含量的测定 第2部分:4-氨基偶氮苯的测定

ISO 18219:2015  皮革 皮革中氯代烃的测定 短链氯化石蜡(SCCP)用色谱法

CPSC-CH-E1001-08   测定儿童金属制品(包括金属首饰)中总铅(Pb)含量的标准作业程序

CPSC-CH-E1003-09  测定油漆和其它类似表面涂层中铅(Pb)的标准作业程序

  - 要求

    - 鞋类及原辅材料的有害物质限量要求应符合表1的规定。

| 序号 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总铅（涂层） | ＜90mg/kg |
| 2 | 总铅（基材） | ＜100mg/kg |
| 3 | 镉 | ＜100mg/kg |
| 4 | 镍释放量 | ＜0.5μg/cm2/week |
| 5 | 六价铬 | ＜3mg/kg |
| 6 | 偶氮染料 | ＜30mg/kg |
| 7 | 五氯苯酚 | ＜0.5 mg/kg |
| 8 | 四氯苯酚和三氯苯酚 | 总和<1.0 mg/kg |
| 9 | 邻苯二甲酸酯 | 总和＜0.1% |
| 10 | 致癌染料 | 不得检出 |
| 11 | 致敏分散染料 | 不得检出 |
| 12 | 甲醛 | 24个月以下婴幼儿用，＜20 mg/kg 直接接触皮肤，＜100 mg/kg 非直接接触皮肤＜300mg/kg |
| 13 | 富马酸二甲酯 | ＜0.1mg/kg |
| 14 | 多环芳烃 | 萘＜2 mg/kg BaA,CHR,BbF,BjF,BkF,BaP,BeP,IP,DBahA,BghiP每种＜0.5 mg/kg 18项总量＜10 mg/kg |
| 15 | 二甲基甲酰胺 | 直接接触皮肤材料＜10mg/kg，不直接接触皮肤材料＜300mg/kg |
| 16 | 烷基酚（AP）、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO） | NP,OP: ＜100mg/kg; NPEO,OPEO: ＜100mg/kg |
| 17 | 短链氯化石蜡（C10-C13） | ＜1000mg/kg |
| 18 | 全氟辛烷磺酸盐和全氟辛酸及其盐（PFOS、PFOA及其盐）a | ＜1.0μg/m2 |
| 19 | 有机锡 | ＜0.1% |
| 注：各项目检测对应材料见附录A a 只针对声称具有防污、防水、防油性能的产品 |  |  |

  - 检验方法

    - 总铅

涂层总铅按CPSC-CH-E1003-09的规定检验，基材总铅按CPSC-CH-E1001-08的规定检验。

    - 镉

按BS EN 1122-2001的规定检验。

    - 镍释放量

按GB/T 19719和GB/T 28485的规定检验。

    - 六价铬含量

- 按GB/T 22807的规定检验。

    - 偶氮染料

纺织物按ISO 14362-1:2017、ISO 14362-3:2017的规定检验, 限量物质种类见附录B；皮革按ISO 17234-1:2015、ISO 17234-2:2011的规定检验。

    - 皮革中五氯苯酚残留量

按GB/T 22808的规定检验。

    - 纺织物中含氯苯酚残留量

按GB/T 18414.1、GB/T 18414.2的规定检验。

    - 邻苯二甲酸酯

按GB/T 32440的规定检验，邻苯二甲酸酯的物质种类见附录C。

    - 致癌染料

按GB/T 20382的规定检验。

    - 致敏分散染料

按GB/T 20383的规定检验。

    - 甲醛含量

纺织物按GB/T 2912.1的规定检验；皮革按GB/T 19941的规定检验。

    - 富马酸二甲酯

按GB/T 26713的规定检验。

    - 多环芳烃

按SN/T 1877.2的规定检验，多环芳烃的物质种类见附录D。

    - 二甲基甲酰胺

按ISO/TS 16189:2013的规定检验。

    - 烷基酚、烷基酚聚氧乙烯醚

按QB/T 4338的规定检验。

    - 短链氯化石蜡

按ISO 18219:2015的规定检验。

    - 全氟辛烷磺酸盐和全氟辛酸

按QB/T 4338的规定检验。

    - 有机锡

按ISO/TS 16179:2012进行检验，有机锡的物质种类见附录E。

  - 检验规则

抽样检查和判断处理规定应符合GB/T 2828.1的规定。采用正常检查一次抽样方案，检查批为产品月（或日）产量，原材料为供应商同一货批，检查水平为一般检查水平Ⅱ，合格质量水平（AQL）为4.0，也可由供需双方协商确定。

  - 原材料采购及检测

    - 出口欧盟的鞋类所需的原辅材料须从合格供应商名单中选取。

    - 对同一供应商的同一种原辅料每月连续检测3次以上，其有害物质限量均符合标准要求的，可放宽检测频次至每月抽查2次；若抽查时有一批次检测不符合要求的，应恢复至每批次均进行检测。对同一供应商的同一种原辅料连续检测3次，其有害物质限量均不符合要求的，应从合格供应商名单中删除。

    - 每年均应对合格供应商名单进行评审一次，特殊情况下可增加评审次数。

- （规范性附录）

检测项目对应材料

- 表A.1 检测项目对应材料表

| 序号 | 项目 | 橡塑材料 |  |  |  |  | 天然皮革 |  | 纺织品 |  |  | 人造革/ 合成革 |  | 金属部件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EVA | 橡胶 | 热塑性弹性体 | 聚氨酯 | 乳胶 | 皮革 | 涂层皮革 | 天然纤维/再生纤维 | 合成纤维 | 涂覆织物 | PU | 非PU |  |
| 1 | 总铅（涂层） | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 2 | 总铅（基材） | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 3 | 镉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 4 | 镍释放量 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● |
| 5 | 六价铬 | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 偶氮染料 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 7 | 五氯苯酚 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | — |
| 8 | 四氯苯酚和三氯苯酚 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | — |
| 9 | 邻苯二甲酸盐 | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | — | — | ● | ● | ● | — |
| 10 | 致癌染料 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — |
| 11 | 致敏分散染料 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — |
| 12 | 甲醛 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 13 | 富马酸二甲酯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 14 | 多环芳烃 | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | — | — | ● | ● | ● | — |
| 15 | 二甲基甲酰胺 | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — |
| 16 | 烷基酚、烷基酚聚氧乙烯醚 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 17 | 短链氯化石蜡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | — |
| 18 | 全氟辛烷磺酸盐和全氟辛酸及其盐 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 19 | 有机锡 | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | — | — | ● | ● | ● | — |

注：“●”表示必检项目，“—”表示不检项目。

（规范性附录）
还原条件下染料中不允许分解出的芳香胺种类

B.1 第一类：对人体有致癌性的芳香胺，见表B.1。

- 表B.1第一类 对人体有致癌性的芳香胺

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 化学文摘编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4—氨基联苯 | 4-aminobiphenyl | 92-67-1 |
| 2 | 联苯胺 | benzidine | 92-87-5 |
| 3 | 4-氯-邻甲基苯胺 | 4-chloro-o-toluidine | 95-69-2 |
| 4 | 2—萘胺 | 2-naphthylamnine | 91-59-8 |

B.2 第二类：对动物有致癌性，对人体可能有致癌性的芳香胺，见表B.2 。

- 表B.2 第二类 对动物有致癌性，对人体可能有致癌性的芳香胺

| 序号 | 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 化学文摘号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邻氨基偶氮甲苯 | ｏ-aminoazotoluene | 97-56-3 |
| 2 | 2-氨基-4-硝基甲苯 | 2-amino-4-nitrotoluene | 99-55-8 |
| 3 | 对氯苯胺 | ｐ-chloroaniline | 106-47-8 |
| 4 | 2，4-二氨基苯甲醚 | 2,4-diaminoanisole | 615-05-4 |
| 5 | 4，4’-二氨基二苯甲烷 | 4,4’-diaminobiphenymethane | 101-77-9 |
| 6 | 3，3’-二氯联苯胺 | 3,3’-dichlorobenzidine | 91-94-1 |
| 7 | 3，3’-二甲氧基联苯胺 | 3,3’-dimethoxybenzidine | 119-90-4 |
| 8 | 3，3’-二甲基联苯胺 | 3,3’-dimethylbenzidine | 119-93-7 |
| 9 | 3，3’-二甲基-4，4’-二氨基二苯甲烷 | 3,3’-dimethyl-4,4’-diaminobiphenylmthane | 838-88-0 |
| 10 | 2-甲氧基-5-甲基苯胺 | ｐ-cresidine | 120-71-8 |
| 11 | 4，4’-亚甲基-二-（2-氯苯胺） | 4,4’-methylene-bis-(2-chloroaniline) | 101-14-4 |
| 12 | 4，4’-二氨基二苯醚 | 4,4’-oxydianiline | 101-80-4 |
| 13 | 4，4’-二氨基二苯硫醚 | 4,4’-thiodianiline | 139-65-1 |
| 14 | 邻甲苯胺 | ｏ-toluidine | 95-53-4 |
| 15 | 2，4-二氨基甲苯 | 2,4-toluylendiamine | 95-80-7 |
| 16 | 2，4，5-三甲基苯胺 | 2,4,5-trimethylaniline | 137-17-7 |
| 17 | 邻甲氧基苯胺 | ｏ-anisidine | 90-04-0 |
| 18 | 2，4-二甲基苯胺 | 2,4-xylidine | 95-68-1 |
| 19 | 2，6-二甲基苯胺 | 2,6-xylidine | 87-62-7 |
| 20 | 4-氨基偶氮苯 | 4-aminoazobenzene | 60-09-3 |

（规范性附录）

限用邻苯二甲酸酯种类

- 表C.1 限用邻苯二甲酸酯种类

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 简称 | 化学文摘号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邻苯二甲酸二丁酯 | Di-butyl phthalate | DBP | 84-74-2 |
| 2 | 邻苯二甲酸丁苄酯 | Benzyl butyl phthalate | BBP | 85-68-7 |
| 3 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | Di-(2-ethylhexyl) phthalate | DEHP | 117-81-7 |
| 4 | 邻苯二甲酸二正辛酯 | Di-n-octyl phthalate | DNOP | 117-84-0 |
| 5 | 邻苯二甲酸二异壬酯 | Di-iso-nonyl phthalate | DINP | 28553-12-0 |
| 6 | 邻苯二甲酸二异癸酯 | Di-iso-decyl phthalate | DIDP | 26761-40-0 |

附  录  D（规范性附录）

限用多环芳烃种类

表D.1 限用多环芳烃种类

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 简称 | 化学文摘号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯并（a）蒽 | Benzo[a]anthracene | BaA | 56-55-3 |
| 2 | 䓛 | Chrysen | CHR | 218-01-9 |
| 3 | 苯并（b）荧蒽 | Benzo[b]fluoranthene | BbF | 205-99-2 |
| 4 | 苯并（k）荧蒽 | Benzo[k]fluoranthene | BkF | 207-08-9 |
| 5 | 苯并（a）芘 | Benzo[a]pyrene | BaP | 50-32-8 |
| 6 | 苯并（a,h）蒽 | Dibenzo[a,h]anthracene | DBA | 53-70-3 |
| 7 | 苯并（j）荧蒽 | Benzo[j]fluoranthene | BjFA | 205-82-3 |
| 8 | 苯并（e）芘 | Benzo[e]pyrene | BeP | 192-97-2 |
| 9 | 茚苯（1,2,3-cd）芘 | Indeno(1,2,3-cd)pyrene | IND | 193-39-5 |
| 10 | 苯并（ghi）芘（二萘嵌苯） | Benzo[g,h,i]perylene | BghiP | 191-24-2 |
| 11 | 萘 | Naphthalene | Nap | 91-20-3 |
| 12 | 苊烯 | Acenaphthylene | AcPy | 208-96-8 |
| 13 | 苊 | Acenaphthene | Acp | 83-32-9 |
| 14 | 芴 | Fluorene | Flu | 86-73-7 |
| 15 | 菲 | Phenanthrene | PA | 1985/1/8 |
| 16 | 蒽 | Anthracene | Ant | 120-12-7 |
| 17 | 荧蒽 | Fluoranthene | FL | 206-44-0 |
| 18 | 芘 | Pyrene | Pyr | 129-00-0 |

附录E

（规范性附录）

限用有机锡种类

- 表E.1 限用有机锡种类

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 简称 | 化学文摘号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三丁基锡 | Tributyltin | TBT | 36643-28-4 |
| 2 | 三苯基锡 | Triphenyltin | TPhT | 668-34-8 |
| 3 | 三环己基锡 | Tricylcohexyltin | TCyHT | 3047-10-7 |
| 4 | 三辛基锡 | Trioctyltin | TOT | 688-73-3 |
| 5 | 三丙基锡 | Tripropyltin | TPT | 761-44-4 |
| 6 | 二丁基锡 | Dibutyltin | DBT | 14488-53-0 |
| 7 | 二辛基锡 | Dioctyltin | DOT | 250252-87-0 |
| 8 | 单丁基锡 | Monobutyltin | MBT | 78763-54-9 |